**SPECIFICAȚII TEHNICE**

**DESCRIERE**

Soluția de impermeabilizare este un produs de impregnare, cu proprietatea de a respinge apa de pe suprafețele pe care este aplicat; este un produs pe baza de apa, fără conținut de solvenți, ecologic.

Nu permite contaminarea suprafețelor prin formarea de mușchi, ciuperci sau alge, păstrând suprafața uscata.

Se utilizează pentru protejarea suprafețelor construcțiilor, clădirilor publice, monumentelor istorice, etc. imprimând acestora o buna rezistenta la factorii de mediu externi; de asemenea protejează suprafețele de factorii poluanți externi ( gaze poluante, praf, etc.).

Se poate aplica atât pe suprafețe orizontale cat si pe suprafețe verticale.

**DOMENIU DE APLICARE**

Se poate aplica pe:

* Beton
* **Granit**
* Cărămidă
* Cărămidă aparenta

**PROPRIETĂȚI**

* rezistenta la apa, ulei, grăsimi, murdarii
* rezistenta la agenți chimici
* permeabilitate la vapori de apa si gaze
* ușor de aplicat
* ușor de cur atât
* eficienta ridicata

**PREGĂTIREA SUPRAFEȚELOR SI APLICARE**

Suprafețele trebuie sa fie uscate, curățate de materiale care ar putea împiedica aderenta (grăsimi, săruri, alge, mucegaiuri, etc.). Se aplica cu pensula sau prin pulverizare. In cazul suprafețelor foarte absorbante si poroase se poate aplica al doilea strat. Acesta se aplica imediat ce primul strat a fost absorbit de suprafața.

Nu se permite aplicarea pe suprafețe umede. Nu se aplica pe vânt, ploaie sub acțiunea directe. a razelor de soare.

**CONSUM SI TIMP DE USCARE**

Aproximativ 350 ml / mp

Timp de uscare : cca. 5-6 ore la 20°C si umiditate relativa 65%. O umiditate crescută a aerului si temperaturi mai joase pot prelungi timpul de uscare.

**Nota:** in timpul depozitarii pot apare separări de faze; de aceea este nevoie a se agita înainte de folosire.

**AMBALARE**

Recipiente de : 1 până la 5 L

**DEPOZITARE Ioana Militaru**

La rece ferit de îngheț. Șef serviciu

**GARANȚIE**

24 luni in ambalaje etanșe.

Elaborat: Neagu Anton Bogdan- referent superior- 13/10/2021